金相专业版分析软件

金相分析软件是为金相检验而开发的一套专业计算机软件系统，它的基本原理是：用光学接口、视频采集等硬件设备，从金相显微镜采集得到金相图片，按照金相标准，对图片进行处理和分析，得到相关检验结果。

| G18Cr4V淬火后晶粒度 | 贝氏体含量测定 | 低碳变形钢珠光体组织 | 灰铸铁金相-珠光体 | 灰铸铁金相-石墨分布 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 铸造碳钢金相-显微组织 | 铸造铝硅合金磷变质 | 灰铸铁过冷石墨含量 | 铸造铝硅合金过烧 | 碳钢石墨化评级 |
| 平均晶粒度测定 | 渗氮层深度测定疏松检验 | 马氏体针叶长度评级 | 石墨球化率评级 | 工具钢大块碳化物评级 |

- 硬件

- 数码CCD   500万像素，彩色, 1/2-inch	1个

- 专用接口  连接显微镜数码CCD的接口	1个

- 加密狗、光盘、数据线                                                          各1个

- 软件

该软件软件功能强大，金相标准模块为国内最全，其主要功能如下：

- 自动评级：

本软件以金相检验标准为依据，开发出了百余个类别四百余种软件功能模块，软件模块清单见附件。本软件模块的评级方式有以下三种：

自动评级：软件可自动得出最终分析结果；

辅助评级：软件可得出和分析结果有一定联系的参数；

比较评级：将采集下来的试样图像和标准图库进行比较，人工作出结果判断。

⒉ 新建报告：

软件可自动生成电子报告文档，并提供报告的保存和打印功能。

⒊ 打开报告：

打开并浏览已经保存的报告文件。

⒋ 几何测量：

本软件提供了“直线”、“矩形”、“圆”、“多边形”、“角度”等多种测量工具及测量方法，可完成长度、面积、角度等测量工作。

⒌ 查看图库：

用户可选择查看本软件收录的所有金相图谱，本软件金相图谱由用户提供原始资料，由我方录入。

⒍ 定倍打印：

可一次装入多副图片，并可对其进行图像处理，设置说明文字和打印版面，进而生成一份适合各种行业特殊要求的报告文件。

《金相分析软件系统》模块清单

| 检验类别 | 模块名称 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1、金属平均晶粒度 | 【001】金属平均晶粒度测定 … GB 6394-2002 | 自动评级 |
|  | 【019】珠光体平均晶粒度测定…GB 6394-2002 | 自动评级 |
|  | 【062】金属的平均晶粒度评级…ASTM E112 | 自动评级 |
|  | 【074】黑白相面积及晶粒度评级…BW 2003-01 | 自动评级 |
|  | 【149】彩色试样图像平均晶粒度测定…GB 6394-2002 | 辅助评级 |
|  | 【328】彩色试样图像平均晶粒度测定方法２ | 自动评级 |
|  | 【393】金属平均晶粒度＿截点法… GB 6394-2002 | 自动评级 |
| 2、非金属夹杂物显微评定 | 【002】非金属夹杂物显微评定…GB 10561-89 | 自动评级 |
|  | 【252】钢中非金属夹杂物含量的测定标准评级图显微检验法…GB/T 10561-2005/ISO 4967:1998 | 自动评级 |
|  | 【415】钢中夹杂物含量的评定方法_ 方法A（最差视场法）…ASTM_E45_1997 | 自动评级 |
|  | 【416】钢中夹杂物含量的评定方法_方法D（低夹杂物含量法）…ASTM_E45_1997 | 自动评级 |
|  | 【417】金相检验方法.用金相图对优质钢的非金属杂质作显微检查…DIN_50602_1985 | 自动评级 |
| 3、贵金属氧化亚铜金相检验 | 【003】贵金属氧化亚铜金相检验…GB 3490-83 | 自动评级 |
| 4、脱碳层深度测定 | 【004】钢的脱碳层深度测定法…GB/T 224-2008 | 辅助评级 |
|  | 【130】脱、渗碳层深度测定…GB 224-87 | 辅助评级 |
| 5、铁素体晶粒延伸度测定 | 【005】铁素体晶粒延伸度测定…GB 4335-84 | 自动评级 |
| 6、工具钢大块碳化物评级 | 【006】工具钢大块碳化物评级…GB 4462-84 | 自动评级 |
| 7、不锈钢相面积含量测定 | 【007】不锈钢相面积含量测定…GB 6401-86 | 自动评级 |
| ８、灰铸铁金相 | 【008】铸铁共晶团数量测定…GB 7216-2009 | 辅助评级 |
|  | 【056】贝氏体含量测定…GB 7216-2009 | 自动评级 |
|  | 【058】石墨分布形状…GB 7216-2009 | 比较评级 |
|  | 【059】石墨长度…GB 7216-2009 | 辅助评级 |
|  | 【065】珠光体片间距…GB 7216_2009 | 辅助评级 |
|  | 【066】珠光体数量…GB 7216_2009 | 自动评级 |
|  | 【067】灰铸铁过冷石墨含量…SS 2002-01 | 自动评级 |
|  | 【185】碳化物分布形状…GB 7216-2009 | 比较评级 |
|  | 【186】碳化物数量…GB 7216-2009 | 自动评级 |
|  | 【187】磷共晶类型…GB 7216-2009 | 比较评级 |
|  | 【188】磷共晶分布形状…GB 7216-2009 | 比较评级 |
|  | 【189】磷共晶数量…GB 7216-2009 | 自动评级 |
|  | 【190】基本组织特征…GB 7216-2009 | 比较评级 |
|  | 【235】石墨长度（自动分析）…GB 7216-2009 | 自动评级 |
|  | 【251】灰铸铁多图多模块评级：石墨分布＆石墨长度＆基体组织＆共晶团…SS 2007-11 | 自动评级 |
|  | 【255】灰铸铁金相＿基本组织特征（灰度法）…SS 2007-12 | 自动评级 |
|  | 【256】石墨分布＆石墨长度＆基体组织＆共晶团（灰度法）…SS 2007-13 | 自动评级 |
|  | 【316】灰铁金相等级图_石墨类型…SS 2007-6 | 比较评级 |
|  | 【317】灰铁金相等级图_石墨尺寸…SS 2007-7 | 辅助评级 |
|  | 【318】灰铁金相等级图_铁素体的大约百分含量…SS 2007-8 | 比较评级 |
|  | 【319】灰铁金相等级图_珠光体的大概间隔…SS 2007-9 | 比较评级 |
|  | 【320】灰铁金相等级图_碳化物及磷化物共晶体大致含量…SS 2007-10 | 比较评级 |
| 9、定量金相测定方法 | 【009】定量金相测定方法…GB/T 15749-2008 | 自动评级 |
| 10、钢的显微组织评定方法 （GB/T 13299-91） | 【011】游离渗碳体组织分析 | 辅助评级 |
|  | 【012】低碳变形钢的珠光体组织分析 | 辅助评级 |
|  | 【013】带状组织分析 | 辅助评级 |
|  | 【014】魏氏组织分析 | 辅助评级 |
|  | 【016】屈氏体含量计算…SG-1979 | 自动评级 |
| 11、汽车渗碳齿轮金相检验 （QC/T 262-1999） | 【015】马氏体针叶长度评级 | 自动评级 |
|  | 【017】碳化物评级 | 辅助评级 |
|  | 【018】残余奥氏体评级 | 自动评级 |
|  | 【055】奥氏体含量测定 | 自动评级 |
|  | 【150】马氏体针叶长度评级（测量法） | 辅助评级 |
| 12、球墨铸铁金相检验 | 【020】球化分级…GB 9441-2009 | 自动评级 |
|  | 【021】石墨大小分级…GB 9441-2009 | 自动评级 |
|  | 【022】石墨和珠光体…GB 9441-2009 | 辅助评级 |
|  | 【023】铁素体和珠光体数量分级（含石墨、渗碳体百分比）…GB 9441-2009 | 自动评级 |
|  | 【063】磷共晶数量…GB 9441-2009 | 自动评级 |
|  | 【064】碳化物数量…GB 9441-2009 | 自动评级 |
|  | 【250】球墨铸铁多图多模块评级：球化分级＆石墨大小＆基体组织 | 自动评级 |
|  | 【301】球墨铸铁金相＿石墨大小分级（鼠标选择） | 辅助评级 |
|  | 【312】球铁金相等级图_碳化物等级…SS 2007-2 | 比较评级 |
|  | 【313】球铁金相等级图_球化率等级…SS 2007-3 | 辅助评级 |
|  | 【314】球铁金相等级图_单位面积球墨数量…SS 2007-4 | 辅助评级 |
|  | 【315】球铁金相等级图_珠光体含量…SS 2007-5 | 比较评级 |
|  | 【321】珠光体粗细…GB 9441-2009 | 比较评级 |
|  | 【385】铁素体和石墨分析…GB 9441-2009 | 自动评级 |
|  | 【391】球化分级２…GB 9441-2009 | 自动评级 |
|  | 【394】分散分布的铁素体…GB 9441-2009 | 自动评级 |
|  | 【396】珠光体数量…GB 9441-2009 | 自动评级 |
|  | 【398】铁素体和珠光体数量分级2（含石墨、渗碳体百分比）…ST 2010-03 | 自动评级 |
| 13、计算孔度的大小和分布 | 【024】计算孔度的大小和分布…BJYF-2001 | 自动评级 |
| 14、铸造铝硅合金（JB/T 7946-1999） | 【025】钠变质…JB/T 7946.1-1999 | 辅助评级 |
|  | 【026】磷变质…JB/T 7946.1-1999 | 辅助评级 |
|  | 【027】过烧…JB/T 7946.2-1999 | 辅助评级 |
|  | 【028】针孔…JB/T 7946.3-1999 | 辅助评级 |
|  | 【010】铸造铝铜合金晶粒度测定…JB/T 7946.4-1999 | 自动评级 |
| 15、履带车辆渗碳齿轮（WJ 730-82） | 【029】碳化物 | 辅助评级 |
|  | 【030】马氏体及残余奥氏体 | 自动评级 |
| 16、履带车辆传动齿轮（GY674-75） | 【031】车体传动齿轮_碳氮化合物 | 辅助评级 |
|  | 【032】发动机齿轮_碳氮化合物 | 辅助评级 |
| 17、内燃电力机车渗碳淬硬齿轮（HBJ-2000） | 【033】1_碳化物分级 | 辅助评级 |
|  | 【034】2_马氏体片长分级 | 辅助评级 |
|  | 【035】3_残余奥氏体分级 | 辅助评级 |
|  | 【036】4_心部组织分级 | 比较评级 |
|  | 【037】5_内氧化分级 | 辅助评级 |
|  | 【038】6_表面脱碳分级 | 辅助评级 |
| 18、铬轴承钢（YB9-68） | 【039】1_中心疏松 | 比较评级 |
|  | 【040】2_一般疏松 | 比较评级 |
|  | 【041】3_偏析 | 比较评级 |
|  | 【042】4_非金属夹杂物 | 比较评级 |
|  | 【043】5_退火组织 | 比较评级 |
|  | 【044】6_碳化物网状 | 比较评级 |
|  | 【045】7_碳化物带状 | 比较评级 |
|  | 【046】8_碳化物液析 | 比较评级 |
| 19、高速工具钢（GB9942-88） | 【047】高速工具钢_大截面锻制钢材_共晶碳化物 | 比较评级 |
| 20、高速工具钢棒（GB9943-88） | 【048】1_钨系_共晶碳化物_网系 | 比较评级 |
|  | 【049】1_钨系_共晶碳化物_带系 | 比较评级 |
|  | 【050】2_钨钼系_共晶碳化物_网系 | 比较评级 |
|  | 【051】2_钨钼系_共晶碳化物_带系 | 比较评级 |
| 21、铝及铝合金加工制品（GB/T3246-2000） | 【052】显微组织 | 比较评级 |
|  | 【053】低倍组织 | 比较评级 |
|  | 【297】铝合金包覆层厚度测定 | 辅助评级 |
|  | 【349】晶粒度评级（比较法及截距法） | 自动评级 |
|  | 【355】晶粒度评级（平均晶粒计算法） | 自动评级 |
| 22、钢材断口检验法 | 【054】钢材断口检验法… GB 1814-79 | 比较评级 |
| 23、高碳钢盘条索氏体含量 | 【057】高碳钢盘条索氏体含量…YB/T 169-2000 | 自动评级 |
| 24、一般工程用铸造碳钢（GB 8493-87） | 【060】显微组织 | 比较评级 |
|  | 【061】混有珠光体的铁素体晶粒度 | 比较评级 |
| 25、碳钢 | 【068】碳钢__石墨化评级…DL/T 786-2001 | 比较评级 |
| 26、20号钢珠光体球化评级 | 【069】20号钢__珠光体球化评级…DL/T 674-1999 | 比较评级 |
| 27、15CrMo钢珠光体球化评级 | 【070】15CrMo钢__珠光体球化评级…DJ 4547-1985 | 比较评级 |
| 28、12Cr1MoV钢珠光体球化评级 | 【071】12Cr1MoV钢__珠光体球化评级…DJ 3544-1985 | 比较评级 |
| 29、硬质合金金相检验（GB 3488-1983） | 【072】硬质合金__碳化物晶粒度测定 | 自动评级 |
|  | 【073】硬质合金__孔隙度和非化合碳的金相测定 | 辅助评级 |
| 30、内燃机_活塞销_金相检验(JB/T 8118.2-1999) | 【075】马氏体分级 | 辅助评级 |
|  | 【076】碳化物分级 | 辅助评级 |
| 31、钢的感应淬火（GB 5617-2005） | 【077】钢的感应淬火或火焰淬火后有效硬化层深度的测定 | 辅助评级 |
| 32、钢件感应淬火 （JB/T 9204-2008） | 【078】钢件感应淬火金相检验 | 辅助评级 |
| 33、珠光体球墨铸铁零件金相检验（JB/T 9205-2008） | 【079】珠光体球墨铸铁零件感应淬火金相检验 | 比较评级 |
|  | 【080】珠光体球墨铸铁零件感应淬火金相检验__硬化层深度的检验 | 辅助评级 |
| 34、钢铁零件_渗氮层深度测定和金相组织检验（GB 11354-2005） | 【081】钢铁零件_渗氮层深度测定和金相组织检验_原始组织的检验 | 比较评级 |
|  | 【082】钢铁零件_渗氮层深度测定和金相组织检验_渗氮层深度测定 | 辅助评级 |
|  | 【083】钢铁零件_渗氮层深度测定和金相组织检验_渗氮层脆性检验 | 比较评级 |
|  | 【084】钢铁零件_渗氮层深度测定和金相组织检验_渗氮层疏松检验 | 比较评级 |
|  | 【085】钢铁零件_渗氮层深度测定和金相组织检验_渗氮扩散层中氮化物检验 | 比较评级 |
| 35、铁基粉末冶金烧结制品金相标准（JB/T 2798-1999） | 【086】珠光体 | 辅助评级 |
|  | 【087】渗碳体 | 辅助评级 |
| 36、铁素体可锻铸铁金相标准（JB 2122-77） | 【088】石墨形状 | 比较评级 |
|  | 【089】石墨形状分级 | 比较评级 |
|  | 【090】石墨分布 | 比较评级 |
|  | 【091】石墨颗数 | 辅助评级 |
|  | 【092】珠光体形状 | 比较评级 |
|  | 【093】珠光体残余量分级 | 辅助评级 |
|  | 【094】渗碳体残余量分级 | 辅助评级 |
|  | 【095】表皮层厚度 | 辅助评级 |
| 37、内燃机进排气门金相检验（JB/T 8188.2-1999） | 【096】奥氏体晶粒度〈按 GB 6394 标准〉 | 自动评级 |
|  | 【097】游离铁素体 | 辅助评级 |
|  | 【098】奥氏体耐热钢层状析出物 | 辅助评级 |
| 38、镁合金加工制品显微组织检验方法 | 【099】镁合金加工制品显微组织检验方法_晶粒度测定…GB 4296-84 | 自动评级 |
| 39、蠕墨铸铁金相 | 【100】石墨形态…JB/T 3829-1999 | 比较评级 |
|  | 【101】蠕化率…JB/T 3829-1999 | 比较评级 |
|  | 【102】珠光体数量…JB/T 3829-1999 | 自动评级 |
|  | 【103】蠕墨铸铁金相__磷共晶类型…JB/T 3829-1999 | 比较评级 |
|  | 【104】磷共晶数量…JB/T 3829-1999 | 自动评级 |
|  | 【105】碳化物类型…JB/T 3829-1999 | 比较评级 |
|  | 【106】碳化物数量…JB/T 3829-1999 | 自动评级 |
|  | 【298】蠕化率评定（SS 2006-24） | 自动评级 |
|  | 【386】蠕化率评定2（SS 2009-4） | 自动评级 |
|  | 【443】蠕墨铸铁金相检验_蠕化率分级 GB/T 26656-2011 | 自动评级 |
|  | 【444】蠕墨铸铁金相检验_珠光体数量分级 GB/T 26656-2011 | 自动评级 |
|  | 【445】蠕墨铸铁金相检验_磷共晶数量分级 GB/T 26656-2011 | 自动评级 |
|  | 【446】蠕墨铸铁金相检验_碳化物数量分级 GB/T 26656-2011 | 自动评级 |
|  | 【447】蠕墨铸铁金相检验_石墨形态 GB/T 26656-2011 | 比较评级 |
| 40、铝合金铸件_表面质量 | 【107】铝合金铸件_表面质量_针孔级别HB963-90 | 辅助评级 |
| 41、内燃机单体铸造活塞环金相检验（JB/T 6016.1-2008） | 【108】石墨的评级 | 自动评级 |
|  | 【109】磷共晶的分布评级 | 辅助评级 |
|  | 【110】磷共晶大小的评级 | 辅助评级 |
|  | 【111】磷共晶复合物的评级 | 辅助评级 |
|  | 【112】游离铁素体的评级 | 自动评级 |
|  | 【113】珠光体的评级 | 自动评级 |
| 42、内燃机球墨铸铁活塞环金相检验（JB/T 6016.3-2008） | 【114】第一级别图_石墨球化率评级 | 自动评级 |
|  | 【115】第二级别图__石墨大小评级 | 自动评级 |
|  | 【116】第三级别图_游离铁素体评级 | 自动评级 |
| 43、汽车摩托车发动机单体铸造活塞环金相检验（QC/T 555-2000） | 【117】石墨类别 | 辅助评级 |
|  | 【118】游离铁素体类别 | 自动评级 |
|  | 【119】磷共晶分布与网孔 | 辅助评级 |
|  | 【120】磷共晶大小 | 辅助评级 |
|  | 【121】磷共晶复合物 | 辅助评级 |
|  | 【122】基体组织 | 比较评级 |
| 44、汽车摩托车发动机球墨铸铁活塞环金相标准（QC/T 284-1999） | 【123】石墨球化率 | 自动评级 |
|  | 【124】石墨大小与数量 | 自动评级 |
|  | 【125】游离铁素体 | 自动评级 |
|  | 【126】游离渗碳体、碳化物和磷共晶 | 自动评级 |
| 45、钢质模锻件、金相组织评级图及评定方法（GB/T 13320-2007） | 【127】中碳结构钢正火组织 | 比较评级 |
|  | 【128】渗碳钢正火组织 | 比较评级 |
|  | 【129】调质钢调质组织 | 比较评级 |
| 46、高碳铬轴承钢滚动轴承零件热处理技术条件（JB/T 1255-2014） | 【131】第一级别图_退火组织 | 比较评级 |
|  | 【132】第二级别图_淬回火马氏体组织 | 比较评级 |
|  | 【133】第三级别图_淬回火屈氏体组织 | 比较评级 |
|  | 【134】第四级别图_碳化物网状组织 | 比较评级 |
|  | 【135】第五级别图_断口照片 | 比较评级 |
|  | 【136】第六级别图_贝氏体淬火组织 | 比较评级 |
| 47、钢的感应淬火或火焰淬火后有效硬化层深度的测定 | 【137】钢的感应淬火或火焰淬火后有效硬化层深度的测定…GB 5617-85 | 辅助评级 |
| 48、钢件渗碳淬火有效硬化层深度的测定和校核 | 【138】钢件渗碳淬火有效硬化层深度的测定和校核…GB 9450-2005 | 辅助评级 |
| 49、珠光体面积百分比含量测定 | 【139】珠光体面积百分比含量测定QB JC-01-2003 | 辅助评级 |
| 50、高碳铬轴承钢金相检验（GB/T 18254-2002） | 【140】第一级别图_中心疏松 | 辅助评级 |
|  | 【141】第二级别图_一般疏松 | 辅助评级 |
|  | 【142】第三级别图_偏析 | 比较评级 |
|  | 【143】第四级别图_非金属夹杂物 | 自动评级 |
|  | 【144】第五级别图_显微孔隙 | 辅助评级 |
|  | 【145】第六级别图_显微组织 | 比较评级 |
|  | 【146】第七级别图_碳化物网状 | 辅助评级 |
|  | 【147】第八级别图_碳化物带状 | 比较评级 |
|  | 【148】第九级别图_碳化物液析 | 辅助评级 |
| 51、柴油机喷油嘴偶件、喷油泵柱塞偶件、喷油泵出油阀偶件金相检验（JB/T 9730-1999） | 【151】GCr15钢精密偶件金相检验_马氏体分级_第一级别图 | 比较评级 |
|  | 【152】合金结构钢针阀体渗碳、热处理_碳化物_第二级别图 | 比较评级 |
|  | 【153】合金结构钢针阀体渗碳、热处理_马氏体及残余奥氏体_第三级别图 | 比较评级 |
|  | 【154】W6Mo5Cr4V2、W18Cr4V钢针阀金相检验_淬火后晶粒度_第四级别图 | 比较评级 |
|  | 【155】W6Mo5Cr4V2、W18Cr4V钢针阀金相检验_过热程度_第五级别图 | 比较评级 |
| 52、渗碳、碳氮共渗、氮化零件金相组织检验标准（HB 5022-77） | 【156】渗碳、碳氮共渗零件非渗层（中心）组织标准 | 比较评级 |
|  | 【157】渗碳、碳氮共渗层残余奥氏体标准 | 比较评级 |
|  | 【158】渗碳、碳氮共渗碳化物标准 | 比较评级 |
|  | 【159】３８ＣｒＭｏＡｌＡ钢氮化零件调质处理金相标准 | 比较评级 |
|  | 【160】３８ＣｒＭｏＡｌＡ钢零件氮化层金相标准 | 比较评级 |
| 53、汽车碳氮共渗齿轮金相检验（QCn 29018-91） | 【161】碳氮化合物 | 比较评级 |
|  | 【162】残余奥氏体及马氏体 |  |
| 54、工具热处理金相检验标准 | 【163】工具热处理金相检验标准…ZB J36 003-87 | 比较评级 |
| 55、游离铁素体和奥氏体钢层状析出物评级 | 【164】游离铁素体和奥氏体钢层状析出物评级…NJ 354-85 | 比较评级 |
| 56、奥氏体不锈钢中α-相面积含量金相测定法 | 【165】奥氏体不锈钢中α-相面积含量金相测定法…GB/T13305-2008 | 自动评级 |
| 57、纤维直径测定 | 【166】纤维直径测定…SS 2004-0808 | 辅助评级 |
| 58、低、中碳钢球化体评级（JB/T 5074-2007） | 【167】低碳结构钢及低碳合金结构钢球化体分级 | 比较评级 |
|  | 【168】中碳结构钢球化体分级 | 比较评级 |
|  | 【169】中碳合金结构钢球化体分级 | 比较评级 |
| 59、不锈钢铁素体含量百分比测定 | 【170】不锈钢铁素体含量百分比测定…SS_2009_3 | 辅助评级 |
| 60、汽车感应淬火零件金相检验 | 【171】 汽车感应淬火零件金相检验QC/T 502-1999 | 自动评级 |
| 61、结构钢低倍组织缺陷评级图 | 【172】结构钢低倍组织缺陷评级图GB/T 1979-2001 | 比较评级 |
| 62、薄层碳氮共渗或薄层渗碳钢件显微组织检测 | 【173】薄层碳氮共渗或薄层渗碳钢件显微组织检测…JB/T 7710-2007 | 自动评级 |
| 63、汽车渗碳齿轮金相检验 | 【174】汽车渗碳齿轮金相检验…JB 1673-75 | 比较评级 |
| 64、内燃机连杆螺栓金相检验 | 【175】内燃机连杆螺栓金相检验标准…NJ 309-83 | 比较评级 |
| 65、钢件感应淬火金相检验 | 【176】钢件感应淬火金相检验… ZB J36 009-88 | 比较评级 |
| 66、高镍铬无限冷硬离心铸铁轧辊金相检验（YB 4052 - 91） | 【177】石墨形态 | 比较评级 |
|  | 【178】石墨数量 | 自动评级 |
|  | 【179】基体组织特征 | 比较评级 |
|  | 【180】碳化物数量 | 自动评级 |
| 67、合金工具钢 | 【181】合金工具钢 …GB/T 1299-2000 | 比较评级 |
| 68、铍青铜的金相试验方法（QJ 2337-92） | 【182】铍青铜的金相试验方法_晶粒度标准图 | 自动评级 |
|  | 【183】铍青铜的金相试验方法_晶界反应量标准图 | 辅助评级 |
|  | 【184】铍青铜的金相试验方法_β相形态分布标准级别 | 辅助评级 |
| 69、渗碳齿轮感应加热淬火金相检验（NJ 305-83） | 【191】碳化物分级 | 辅助评级 |
|  | 【192】马氏体及残余奥氏体分级 | 比较评级 |
|  | 【193】铁素体分布 | 比较评级 |
|  | 【194】淬火层深度分级 | 比较评级 |
|  | 【195】渗碳层测量 | 辅助评级 |
| 70、柴油机喷油泵、喷油器总成主要零件金相检验（JB 5175-2006） | 【196】碳化物分级 | 比较评级 |
|  | 【197】马氏体和奥氏体分级 | 比较评级 |
|  | 【198】有效硬化层深度测量 | 比较评级 |
|  | 【199】喷油器体金相检验 | 比较评级 |
| 71、汽车碳氮共渗齿轮金相检验（JB 2782-79） | 【200】碳氮化合物分级 | 比较评级 |
|  | 【201】马氏体及残余奥氏体分级 | 比较评级 |
|  | 【202】心部铁素体分级 | 比较评级 |
|  | 【203】碳氮共渗层测试图 | 辅助评级 |
| 72、珠光体球墨铸铁零件感应淬火金相检验（ZB J36 010-88） | 【204】组织评级 | 比较评级 |
|  | 【205】硬化层深度测量 | 辅助评级 |
| 73、中碳钢与中碳合金结构钢（ZB J36 016-90） | 【206】马氏体等级 | 比较评级 |
| 74、稀土镁球墨铸铁等温淬火金相标准（JB 3021-81） | 【207】组织形态 | 比较评级 |
|  | 【208】下贝氏体分级 | 辅助评级 |
|  | 【209】上贝氏体分级 | 辅助评级 |
|  | 【210】白区数量分级 | 辅助评级 |
|  | 【211】铁素体数量分级 | 辅助评级 |
| 75、焊缝熔深度测量（SS 0501-2005） | 【212】焊缝熔深度测量 | 辅助评级 |
| 76、铸造铝硅合金变质（GB 10849-89） | 【213】钠变质 | 比较评级 |
|  | 【214】磷变质 | 比较评级 |
| 77、中碳钢与中碳合金结构钢（JB/T 9211-2008） | 【215】中碳钢与中碳合金结构钢_马氏体等级 | 比较评级 |
| 78、钢的共晶碳化物不均匀度评定法（GB/T 14979-94） | 【216】钢的共晶碳化物不均匀度评定法 | 比较评级 |
| 79、铁素体级别图（SS 1117-2005） | 【217】铁素体级别图 | 辅助评级 |
| 80、不锈钢10％草酸浸蚀试验方法（GB/T 4334.1-2000） | 【218】不锈钢10％草酸浸蚀试验方法 | 比较评级 |
| 81、铸造铝硅合金过烧（GB 10850-89） | 【219】铸造铝硅合金过烧 | 比较评级 |
| 82、铸造铝合金针孔（GB 10851-89） | 【220】铸造铝合金针孔 | 比较评级 |
| 83、变形铝合金过烧金相试验方法（QJ 1675-89） | 【221】变形铝合金过烧金相试验方法 | 比较评级 |
| 84、铸造铝合金过烧金相试验方法（QJ 1676-89） | 【222】铸造铝合金过烧金相试验方法 | 比较评级 |
| 85、碳素工具钢（GB/T 1298-2008） | 【223】碳素工具钢＿第一级别图＿珠光体 | 比较评级 |
|  | 【224】碳素工具钢＿第二级别图＿碳化物 | 比较评级 |
| 86、变形镁合金显微组织检验方法（GB/T 4296-2004） | 【225】变形镁合金显微组织检验方法 | 比较评级 |
| 87、变形镁合金低倍组织检验方法（GB/T 4297-2004） | 【226】变形镁合金低倍组织检验方法 | 比较评级 |
| 88、α-β钛合金金高低倍组织检验方法（GB 5168-2008） | 【227】α-β钛合金金高低倍组织检验方法 | 比较评级 |
| 89、内燃机铸造铝活塞金相检验（JB/T 6289-2005） | 【228】分散性孔洞评定 | 比较评级 |
|  | 【229】集中性孔洞评定 | 比较评级 |
|  | 【230】共晶铝-硅合金(钠盐变质)评定 | 比较评级 |
|  | 【231】共晶铝-硅合金(磷变质)评定 | 比较评级 |
|  | 【232】铝-硅-铜-镁合金显微组织评定 | 比较评级 |
|  | 【233】鱼骨状铁相夹杂物评定 | 比较评级 |
|  | 【234】针状铁相夹杂物评定 | 比较评级 |
| 90、内燃机高磷铸铁气缸套_金相检验（JB/T 2330-93） | 【236】第一级别图_石墨评级 | 辅助评级 |
|  | 【237】第二级别图_磷共晶网孔评级 | 比较评级 |
|  | 【238】第三级别图_分散分布，枝晶状及聚集状磷共晶评级 | 比较评级 |
|  | 【239】第四级别图_复合物磷共晶的评级 | 自动评级 |
|  | 【240】第五级别图_游离渗碳体含量的评级 | 自动评级 |
|  | 【241】第六级别图_游离铁素体含量的评级 | 辅助评级 |
| 91、内燃机硼铸铁气缸套_金相检验（JB/T 5082.1-2008） | 【242】第一级别图_石墨的评级 | 辅助评级 |
|  | 【243】第二级别图_硬度相分布及数量的评级 | 自动评级 |
|  | 【244】第三级别图_硬度相呈聚集状，枝晶状分布评级 | 比较评级 |
|  | 【245】第四级别图_硬度相大小评级 | 自动评级 |
|  | 【246】第五级别图_含硼复合物的组织评级 | 比较评级 |
|  | 【247】第六级别图_含硼渗碳体评级 | 自动评级 |
|  | 【248】第六级别图_含硼莱氏体评级 | 自动评级 |
|  | 【249】第七级别图_基体中游离铁素体的评级 | 辅助评级 |
|  | 【263】内燃机硼铸铁气缸套__含硼莱氏体评级（取色法） | 辅助评级 |
| 92、DL/T 884-2004火电厂金相检验与评定技术导则 | 【253】10CrMo910钢蠕变损伤评定级别图 | 比较评级 |
|  | 【254】T91钢组织老化评定级别图 | 比较评级 |
| 93、JB/T 9173-1999 | 【257】烧结金属摩擦材料 金相检验法 | 比较评级 |
| 94、内燃机进、排气门金相检验（JB/T 6720-93） | 【258】第一级别图 | 自动评级 |
|  | 【259】第二级别图 | 自动评级 |
| 95、弹条金相组织评级图（TB/T 2478-93） | 【260】第一级别图 | 比较评级 |
|  | 【261】第一级别图 | 比较评级 |
|  | 【262】第一级别图 | 比较评级 |
| 96、热作模具钢显微组织评级（JB/T 8420-96） | 【264】5CrNiMo钢马氏体评级 | 辅助评级 |
|  | 【265】5Cr4W5Mo2V钢马氏体评级 | 辅助评级 |
|  | 【266】3Cr2W8V钢马氏体评级 | 辅助评级 |
|  | 【267】3Cr3Mo3W2V钢马氏体评级 | 辅助评级 |
|  | 【268】4Cr5MoSiV钢马氏体评级 | 辅助评级 |
|  | 【269】4Cr3Mo2NiVNbB钢马氏体评级 | 辅助评级 |
| 97、铝合金晶间腐蚀测定方法（GB/T 7998-2005） | 【270】铝合金晶间腐蚀测定方法 | 辅助评级 |
| 98、液化石油气钢瓶金相组织评定（CJ/T 31-1999） | 【271】液化石油气钢瓶金相组织评定 | 比较评级 |
| 99、金相教学（SS2006） | 【272】金相教学（SS2006-01） | 比较评级 |
|  | 【274】还原粉末的金相图谱（SS 2006-03） | 比较评级 |
|  | 【275】电解粉末的金相图谱（SS 2006-04） | 比较评级 |
|  | 【276】羰基粉末的金相图谱（SS 2006-05） | 比较评级 |
|  | 【277】雾化粉末的金相图谱（SS 2006-06） | 比较评级 |
|  | 【278】机械破碎粉末的金相图谱（SS 2006-07） | 比较评级 |
|  | 【279】包覆粉末的金相图谱（SS 2006-08） | 比较评级 |
|  | 【280】其他粉末的金相图谱（SS 2006-09） | 比较评级 |
|  | 【281】空隙和石墨图谱（SS 2006-10） | 比较评级 |
|  | 【282】珠光体形态图谱（SS 2006-11） | 比较评级 |
|  | 【283】渗碳体形态图谱（SS 2006-12） | 比较评级 |
|  | 【284】珠光体含量图谱（SS 2006-13） | 比较评级 |
|  | 【285】渗碳体含量图谱（SS 2006-14） | 比较评级 |
|  | 【286】烧结后的显微组织图谱（SS 2006-15） | 比较评级 |
|  | 【287】热处理后的显微组织图谱（SS 2006-16） | 比较评级 |
|  | 【288】高速钢的金相图谱（SS 2006-17） | 比较评级 |
|  | 【289】后续处理图谱（SS 2006-18） | 比较评级 |
|  | 【290】夹杂物图谱（SS 2006-19） | 比较评级 |
|  | 【291】缺陷图谱（SS 2006-20） | 比较评级 |
|  | 【292】钢基零件图谱（SS 2006-21） | 比较评级 |
|  | 【293】触头材料图谱（SS 2006-22） | 比较评级 |
|  | 【294】摩擦材料图谱（SS 2006-23） | 比较评级 |
| 100、通用分析模块 | 【273】多项组织分析（SS2006-02） | 辅助评级 |
|  | 【380】单项组织分析（SS2009-02） | 辅助评级 |
| 101、Cr12型钢评定方法（JB/T 7713-2007） | 【295】Cr12型钢大块碳化物级别评定方法 | 自动评级 |
|  | 【296】Cr12型钢淬火回火马氏体级别评定方法 | 自动评级 |
| 102、球状黑铅铸铁品 | 【299】球状黑铅铸铁品（JIS G5502-2001） | 比较评级 |
| 103、铸铁-石墨显微结构的表示方法 | 【300】ISO 945-1975 | 辅助评级 |
|  | 【395】ISO 945-2008 | 比较评级 |
| 104、铝箔图像分析 | 【302】铝箔图像分析（SS 2007-01） | 自动评级 |
| 105、钢中石墨碳标准评级图 | 【303】钢中石墨碳标准评级图（GB/T 13302-91） | 辅助评级 |
| 106、铸造高锰钢金相 GB/T 13925-92 | 【306】显微组织 | 比较评级 |
|  | 【307】未溶碳化物的级别 | 辅助评级 |
|  | 【308】析出碳化物的级别 | 比较评级 |
|  | 【309】过热碳化物的级别 | 比较评级 |
|  | 【310】夹杂物评级表 | 辅助评级 |
| 107、汽车钢板弹簧金相检验标准（JB 3782-84） | 【311】汽车钢板弹簧金相检验标准 | 比较评级 |
| 108、钢铁热浸铝工艺及质量检验（JB_T_9206） | 【323】孔隙级别与特征 | 辅助评级 |
|  | 【324】裂纹级别与特征 | 辅助评级 |
|  | 【325】扩散型热浸铝层与基体金属界面类型评定法 | 比较评级 |
| 109、60Si2Mn 钢螺旋弹簧金相检验（JB_T_9129_2000） | 【326】淬火组织评级图 | 辅助评级 |
|  | 【327】中温回火组织评级图 | 比较评级 |
| 110、球墨铸铁件（JIS G5502_2001_WT） | 【329】黑铅球状化率 | 辅助评级 |
|  | 【330】基地组织 | 比较评级 |
| 111、高温用铁素体球墨铸铁受压铸件（ASTM A395/A395M） | 【331】高温用铁素体球墨铸铁受压铸件 | 辅助评级 |
| 112、电触头金相（SS 2008） | 【332】银石墨（SS 2008_1） | 辅助评级 |
|  | 【333】银镍10 （SS 2008_2） | 辅助评级 |
| 113、电真空器件用无氧铜含氧量金相检验法（YB 731-70） | 【334】YB 731-70 | 比较评级 |
|  | 【442】YS/T335-2009 | 比较评级 |
| 114、重载齿轮金相检验（JB/T 6141-1992） | 【335】渗碳层球化处理后金相检验_渗碳层等温球化退火金相组织级别…JB_T_6141.1_1992 | 比较评级 |
|  | 【336】渗碳层球化处理后金相检验_渗碳层高温回火金相组织级别 …JB_T_6141.1_1992 | 比较评级 |
|  | 【337】渗碳金相检验_马氏体和残留奥氏体级别图…JB_T_6141.3_1992 | 比较评级 |
|  | 【338】渗碳金相检验_以网状分布的碳化物级别图…JB_T_6141.3_1992 | 比较评级 |
|  | 【339】渗碳金相检验_以粒状块状分布的碳化物级别图…JB_T_6141.3_1992 | 比较评级 |
|  | 【340】渗碳金相检验_分散型铁素体的心部组织级别图…JB_T_6141.3_1992 | 比较评级 |
|  | 【341】渗碳金相检验_集中型铁素体的心部组织级别图…JB_T_6141.3_1992 | 比较评级 |
|  | 【342】渗碳表面碳含量金相判别法_不同渗碳表面碳浓度的金相组织 | 比较评级 |
| 115、高速工具钢锻件（JB_4290_1999） | 【343】钨系高速工具钢锻件碳化物均匀度评级图 | 比较评级 |
|  | 【344】钨系高速工具钢锻件带状碳化物均匀度评级图 | 比较评级 |
|  | 【345】钨系高速工具钢锻件弯曲状碳化物均匀度评级图 | 比较评级 |
|  | 【346】钨钼系高速工具钢锻件碳化物均匀度评级图 | 比较评级 |
|  | 【347】钨钼系高速工具钢锻件带状碳化物均匀度评级图 | 比较评级 |
|  | 【348】钨钼系高速工具钢锻件弯曲状碳化物均匀度评级图 | 比较评级 |
| 116、汽车发动机轴瓦铜铅合金金相标准（QC/T-281-1999） | 【350】汽车发动机轴瓦铜铅合金金相标准_第一级别图 | 比较评级 |
|  | 【351】汽车发动机轴瓦铜铅合金金相标准_第二级别图 | 比较评级 |
|  | 【352】汽车发动机轴瓦铜铅合金金相标准_第三级别图 | 比较评级 |
|  | 【353】汽车发动机轴瓦铜铅合金金相标准_第四级别图 | 比较评级 |
|  | 【354】汽车发动机轴瓦铜铅合金金相标准_第五级别图 | 比较评级 |
| 117、外科植入物用钛及钛合金加工材（GB_T_13810_2007） | 【356】外科植入物用钛及钛合金加工材 | 比较评级 |
| 118、凿岩机械与气动工具通用技术条件标准系列（JB_T_7161_1993） | 【357】图5_工具钢马氏体评级图 | 自动评级 |
|  | 【358】图6_渗碳层马氏体及残余奥氏体评级图 | 比较评级 |
|  | 【359】图7_渗碳层块状碳化物评级图 | 比较评级 |
|  | 【360】图8_渗碳零件心部铁素体评级图 | 比较评级 |
|  | 【361】图9_调质钢普通淬火马氏体评级图 | 比较评级 |
|  | 【362】图10_渗碳后网状碳化物评级图 | 比较评级 |
|  | 【363】图11_碳氮化合物评级图 | 比较评级 |
|  | 【364】图12_碳氮共渗针状马氏体及残余奥氏体评级图 | 比较评级 |
|  | 【365】图13_碳氮共渗心部铁素体评级图 | 比较评级 |
|  | 【366】图14_渗层黑色组织评级图 | 比较评级 |
|  | 【368】渗碳（碳氮共渗）淬火回火后有效硬化层深度的检验 | 辅助评级 |
|  | 【369】图1_碳素工具钢退火后珠光体组织评级图 | 比较评级 |
|  | 【370】图2_碳素工具钢网状碳化物评级图 | 比较评级 |
|  | 【371】图3_合金工具钢退火后珠光体组织评级图 | 比较评级 |
|  | 【372】图4_合金工具钢网状碳化物评级图 | 比较评级 |
| 119、铝及铝合金晶粒细化剂（YB/T 447.1-2002） | 【367】铝及铝合金晶粒细化剂第部分：铝-钛-硼合金线材 | 比较评级 |
| 120、高碳铬轴承钢滚动轴承零件热处理技术条件（JB 1255-2014） | 【374】第一级别图_退火显微组织 | 比较评级 |
|  | 【375】第二级别图_淬回火马氏体组织 | 比较评级 |
|  | 【376】第三级别图_淬回火屈氏体组织 | 比较评级 |
|  | 【377】第四级别图_碳化物网状组织 | 比较评级 |
|  | 【378】第五级别图_贝氏体淬回火组织 | 比较评级 |
| 121、微裂纹不合格图片（SS2009-1） | 【379】微裂纹不合格图片 | 比较评级 |
| 122、铁铸件中石墨显微结构评定试验方法（ASTM A247-06） | 【381】GRAPHITE FORM TYPE | 比较评级 |
|  | 【382】GRAPHITE FLAKE TYPE CHART | 比较评级 |
|  | 【383】GRAPHITE SIZE | 自动评级 |
| 123、高温用铁素体可锻铁保压铸件的标准规范（ASTM A395/A 395M-99） | 【384】高温用铁素体可锻铁保压铸件的标准规范 | 自动评级 |
| 124、钛及钛合金术语金相图谱 （GB 8577-88） | 【387】钛及钛合金术语金相图谱 | 比较评级 |
| 125、0Cr17Ni4Cu4Nb(17-4PH)马氏体沉淀硬化不锈钢金相检验（CB/T 1209-1992） | 【388】显微组织 | 比较评级 |
|  | 【389】晶粒度 | 自动评级 |
|  | 【390】铁素体含量 | 自动评级 |
| 126、热处理后锻件叶片显微镜测量（QCI_W_7645） | 【392】热处理后锻件叶片显微镜测量 | 自动评级 |
| 127、等温淬火球墨铸铁件 （GB/T 24733-2009） | 【397】等温淬火球墨铸铁件 | 比较评级 |
| 128、内燃机筒体铸造活塞环金相检验标准（GB_3509_1983） | 【399】石墨评级标准 | 辅助评级 |
|  | 【400】磷共晶分布评级标准 | 比较评级 |
|  | 【401】磷共晶大小评级标准 | 辅助评级 |
|  | 【402】复合物评级标准 | 辅助评级 |
|  | 【403】游离铁素体评级标准 | 自动评级 |
|  | 【404】珠光体评级标准 | 辅助评级 |
| 129 、双重晶粒度表征与测定方法（GB/T 24177-2009） | 【405】珠光体评级标准 | 比较评级 |
| 130、内燃机筒体铸造活塞环金相检验标准（GB/T 6290-2007） | 【406】石墨评级标准 | 辅助评级 |
|  | 【407】磷共晶分布评级标准 | 比较评级 |
|  | 【408】磷共晶大小评级标准 | 辅助评级 |
|  | 【409】复合物评级标准 | 辅助评级 |
|  | 【410】游离铁素体评级标准 | 自动评级 |
|  | 【411】珠光体评级标准 | 辅助评级 |
| 131、内燃机活塞环金相检验标准（GB/T 6016.4-2008） | 【412】石墨评级标准 | 辅助评级 |
|  | 【413】碳化物和磷共晶的评级 | 自动评级 |
|  | 【414】游离铁素体评级标准 | 自动评级 |
| 132、铜及铜合金、铝铜合金晶粒度测定 | 【322】铜及铜合金_平均晶粒度测定方法…YS/T 347-2004 | 自动评级 |
| 133、GB-T 4197-1984钨、钼及其合金的烧结坯条、棒材晶粒度测试方法 | 【304】晶粒度测试方法（面积法） | 自动评级 |
|  | 【305】晶粒度测试方法（切割线法） | 自动评级 |
| 134、球墨铸铁分类（ISO_1083_87） | 【418】球墨铸铁分类 | 比较评级 |
| 135、硬质钨金微观结构的金相测定方法（ASTM_B657_1992） | 【419】硬质钨金微观结构的金相测定方法 | 比较评级 |
| 136、钨,钼金相分析(Q/ZYF_0618_2001) | 【420】钨,钼坯条残留气孔量的测定 | 自动评级 |
|  | 【421】钨,钼及其合金的粒度测定 | 自动评级 |
| 137、ZG230-450 铸钢金相检验（TB/T 2450-1993） | 【422】铸态组织 | 比较评级 |
|  | 【423】残余铸态组织 | 比较评级 |
|  | 【424】遗传影响组织 | 比较评级 |
|  | 【425】正火组织 | 比较评级 |
|  | 【426】堆垛正火组织 | 比较评级 |
|  | 【427】退火组织 | 比较评级 |
|  | 【428】回火程度 | 比较评级 |
|  | 【429】晶粒度标准评级图 | 比较评级 |
| 138、铸钢中非金属夹杂物金相检验 （TB/T 2451-1993） | 【430】夹杂物类型 | 比较评级 |
|  | 【431】Ⅱ型夹杂物分级图 | 辅助评级 |
|  | 【432】Ⅰ型和Ⅲ型夹杂物分级图 | 自动评级 |
|  | 【433】Ⅳ型夹杂物分级图 | 自动评级 |
| 139、GH4133B合金盘形锻件纵向低倍组织标准YB 4093-1993 | 【434】GH4133B合金盘形锻件纵向低倍组织标准 | 比较评级 |
| 140、高温合金低倍、高倍组织标准评级图谱GBT 14999.5-1994 | 【435】高温合金棒材纵向低倍组织评级图 | 比较评级 |
|  | 【436】高温合金棒材纵向断口评级图 | 比较评级 |
|  | 【437】高温合金纯洁度评级图 | 比较评级 |
|  | 【438】晶粒度带状组织评级图 | 比较评级 |